TEHNISKO DATU LAPA

**WHITE LITHIUM GREASE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PĀRBAUDE** | **ASTM** | **TIPISKI** |
| Izskats | Vizuāli | Sviestveida produkts |
| Krāsa | Vizuāli | Balta |
| Ziedes tips |  | Litijs 12HSA |
| Pildviela |  | Titāna dioksīds |
| Iespiešanās @ 77 °F, apstrādāta | D-217 | 265–295 |
| Pilēšanas temperatūra, °F | D-2265 | 345 |
| Bāzes eļļas viskozitāte |  |  |
| cSt @ 40 °C | D-445 | 227 |
| cSt @ 100 °C | D-445 | 15,0 |

«Lucas White Lithium Grease» ietver visaugstākās kvalitātes bāzes eļļas un piedevas, nodrošinot mērenas galēja spiediena īpašības. Baltas krāsas krēmveida konsistence to atšķir no citiem produktiem. Saspiežamā tūbiņā iepakotais produkts ir viegli uzklājams.

«Lucas White Lithium Grease» ir ieteicams lietot parastajiem un antifriktīvajiem gultņiem, kas darbojas mērenas slodzes apstākļos. Ieteicams lietot automobiļu šasijām, kravas mašīnām, traktoriem un darbuzņēmēja iekārtām. Nav vēlams lietot riteņu gultņiem. Šī universālā ziede ir piemērota dažādām vajadzībām, tostarp rūpnieciskiem, automobiļu un mājsaimniecības lietojumiem, arī garāžas durvju atvēršanas mehānismiem, atsperēm, eņģēm utt.